SPECYFIKACJA NR  SST-D-01

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu: REMONT DROGI GMINNEJ PŁUCKI - ŁĄKI
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Łagów, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów
Nazwa specyfikacji:

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych- nawierzchnia asfaltowa

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat inwestycji i zamówień publicznych
Autor specyfikacji:

Mgr inż. Anna Wójcikowska                                        ..............................

 Data opracowania dokumentacji                   2011-08-28
SPECYFIKACJA NR  SST-D-01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

Nazwa zamówienia

REMONT DROGI GMINNEJ PŁUCKI - ŁĄKI 
Zamawiający:

Gmina Łagów, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów, tel. 41 307-41-21, fax 41 307-42-36
1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przy przebudowie drogi gminnej Płucki- Łąki
1.2.1 Droga położona jest  w miejscowości Płucki
12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST   

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z asfaltu  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

1.2.3 Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )
1.2.4   Wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej  na drogach o powierzchni jak 
w pkt z wyrównaną podbudową 
1.2.4 wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt 1.2.2)

1.2.5 oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

1.2.6 wbudowanie mieszanki asfaltowej grub 5 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie 
z założoną szerokością i profilem

1.2.7 zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

1.2.8 posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią 

1.2.9 zjazdy- 8szt po 4m szerokości każdy.     
1.2.10 likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  
w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

· Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka  kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o określonym składzie

· Mieszanka mineralno asfaltowa- mieszanka  mineralna z odpowiednią ilością  asfaltu  lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco

· Środek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, która poprawia przyczepność do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność  błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  na obmywanie wodą dodawany do asfaltu

· Emulsja  asfaltowa katoniowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

1.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

    Nawierzchnia 

1.1. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

1.2. Materialy do wykonywania remontu dróg gminnych

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot remontowych według zasad niniejszej specyfikacji są:

· znaki drogowe do wykonania oznakowania prowadzonych robot

· lepiszcze bitumiczne

· bitum do smarowania krawędzi urządzeń obcych i krawężników

· mieszanka asfaltowa do wbudowania na gorąco

· materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinny odpowiadać niżej wymaganiom:

·      do betonów asfaltowych wykonywanych i wbudowanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane o proporcjach i o parametrach jakościowych zależnych od kategorii ruchu oraz rodzaju  warstwy nawierzchni na jaka jest przeznaczona

· wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

· pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

· transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

· do mieszanki  asfaltowej należy  stosować wypełniacz charakteryzujący się umiarkowaną chłonnością. Najlepsze efekty daje wypełniacz wapienny

· przechowywanie wypełniacza musi odbywać się  w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem, zanieczyszczeniem

· w celu poprawy przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa należy dodać środek  adhezyjny

· lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń

3.SPRZĘT

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

             budowlanych zgodnie z założoną jakością czyszczenie nawierzchni drogi może być wykonywane ręcznie. Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

4 TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu

· kruszywo  można przewozić środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

· wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich do materiałów sypkich cysternach

· lepiszcza należy przewozić w cysternach samochodowych izolowanych 
i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe

· środki adhezyjne należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportu

mieszanką asfaltową można przewozić luzem dowolnym środkiem transportu.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

Ogólne wymagania robót 

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robót  prowadzonych w pasie drogowym określa  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz. 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przykłady rozwiązań podane są 
w „Katalogu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zakład Techniki Budowlanej 
i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

    Ułożenie  warstwy ścieralnej  asfaltu powinno spełniać warunki:

    kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości 

    fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%  

Nawierzchnia asfaltowa ścieralna powinna być zawałowana walcem o tonażu 16 ton ogumionym i stalowym. Nawierzchnia ścieralna powinna mieć po zawałowaniu grubość 3 cm. 

 Przed przystąpieniem do robót  w terminie uzgodnionym z Insp. Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu  mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Insp. Nadzoru do wykonania badań kontrolnych

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

    Wytwarzanie mieszanki  mineralno-Asfaltowej

 Wytwarzanie mieszanki asflatowej jest określone w pkt  5.3  Ogólnej specyfikacji technicznej nr  D-05.03.05 wydanej przez Generalną Dyrekcje  Dróg Publicznych  W-wa 2001

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni  z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta Nierówności  podłoża pod warstwy asfaltowe  nie powinny być większe dla drogi klasy L i D oraz placów i parkingów  niż 12 mm – pod nawierzchnię ścieralna i  do 15 mm 

Połączenia  międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę  należy skropić emulsja asfaltową  przed ułożeniem następnej , 
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego w ilości od 0,2kg/m²- warstwa wiążąca

Skropienie  powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody co najmniej 0,5 h przy ilości  od 0,2-0,5 kg/m² emulsji

Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z asfaltu może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie  niższa od +10ºC dla wykonywanej warstwy grub poniżej 8 cm. Nie dopuszcza się układania  mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru(V większe 16m/s)

Wykonanie  warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno asfaltowa winna być wbudowywana układarką  wyposażona w układ 
z automatycznym sterowaniem grub warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową.
Zagęszczanie  mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie ,zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni do osi jezdni.

Złącza o konstr. wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie  co najmniej 15 cm

 Początkowa temperatura  mieszanki  w czasie zagęszczania powinna wynosić co najmniej 120 ºC

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu wypełniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie 
w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wygląd mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji 
i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

Wszystkie roboty zanikające (  np. wyrównanie nawierzchni  mieszanka asfaltową)  powinne być zgłoszone do odbioru

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar roóot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) warstwy nawierzchni asfaltowej. 

KOŃCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO KOŃCOWEGO

8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm, instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni  bitumicznej ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami, istniejącą nawierzchnią.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

Cena  wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z asfaltu obejmuje:

· prace pomiarowe roboty przygotowawcze 

· oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

· dostarczenie materiałów

· wyprodukowanie mieszanki  mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce  wbudowania

· posmarowanie lepiszczem krawędzi obcych i krawężników

· skropienie międzywarstwowe emulsją katoniową

· rozłożenie i zagęszczenie mieszanki  mineralno-asfaltowej

· obcięcie  krawędzie i posmarowanie asfaltem

· prowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

1.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru.
